Essais de traction sur deux jeux de corde

Nous avons réalisé ces essais dans le but de connaître les propriétés mécaniques des cordes de guitare. Nous nous posions notamment deux questions :
- comment varie le module d'Young, et donc la raideur des cordes, d'une corde à l'autre, et d'un set de cordes à l'autre ?
- Dans quel domaine de fonctionnement se situent les cordes accordées? (élasticité pure, début de plasticité, ...)

Protocole expérimental

Nous avons utilisé pour ces essais deux sets différents de six cordes, du même constructeur, l'un étant le set de plus gros diamètre et l'autre de plus petit. Ainsi si nous obtenions des modules d'Young équivalents sur les deux sets, nous pouvions supposer qu'il était constant d'un set à l'autre. Chaque corde mesurant 1m, nous les avons coupées en deux afin de réaliser deux essais par corde, et de nous prémunir d'une erreur sur un essai.
Les essais ont été réalisés sur une presse de 10kN, les cordes étant prises dans des mors de serrage.

Les caractéristiques sont les suivantes :
- longueur : 40cm
- vitesse : 0,1mm/s
- fréquence d'acquisition : 10 Hz.

Résultats

Nous avons tracé pour chaque corde la courbe de contrainte en fonction de l'allongement, dont on déduit ensuite le module d'Young.

Contrainte dans la corde en fonction de l'allongement
Corde 6 EXL120 - Essai 1
Allongement (mm)
Contrainte (MPa)
Contrainte dans la corde en fonction de l'allongement
Corde 6 EXL116 - Essai 2
Allongement (mm)
Contrainte (MPa)
Les deux graphes ci-dessous représentent la contrainte dans la corde 6, la plus épaisse, de chaque set. Cette corde est composée d'un noyau en alliage d'acier et de nickel, et entourée d'un fil métallique. Lors des essais réalisés, le noyau a toujours rompu avant le fil. On stime donc que la contrainte est récupérée majoritairement pa le noyau, le fil servant surtout à augmenter la masse linéique de la corde.
On y constate tout de suite une différence notable dans la contrainte à la rupture de plus de 100 Mpa. On remarque que dans les deux cas la zone de plasticité est importante : les domaines d'élasticité et de plasticité font à peu près la même taille dans les deux cas.

Lorsque la guitare est accordée, la tension dans les cordes est de l'ordre de 80N. La section de la corde 1, la plus fine, donc la plus petite section de l'ensemble des cordes testées, est de 0,04 mm². On en déduit qu'en fonctionnement normal les cordes sont soumises à une contrainte de l'ordre du Mpa . Nous sommes donc dans le domaine élastique, très loin de la plasticité. Nous pouvons donc traiter notre problème d'accordage de façon élastique.

Sur le graphe suivant nous avons l'exemple de la corde 2, de section 0,06 mm². Contrairement aux cordes 4 à 6, les corde 1, 2 et 3 ne sont pas entourés d'un fil métallique.
On peut voir ici que la contrainte à la rupture est bien supérieure à celle de la corde 6. Elle est d'ailleurs bien supérieure à la contrainte à la rupture attendue d'un acier classique ( 300-350 Mpa). La limite d'élasticité est elle aussi bien supérieure à un acier classique (~200Mpa). Nous n'avons pas pu expliquer ces observations dans le cadre de notre projet.
Contrainte dans la corde en fonction de l'allongement
Corde 2 EXL120 - Essai 2
Allongement (mm)
Contrainte (MPa)

Nous constatons également une nette différence entre les cordes "filetées" et les cordes simples. On peut expliquer cette différence par l'erreur que l'on fait dans la section des cordes filetées. En effet la section donnée par le constructeur est la section totale 'noyau+filetage", alors que la contrainte est essentiellement prise dans le noyau. Donc lorsque l'on calcule la contrainte par la formule simple F/S on divise par une section plus importante que la section efficace, et on obtient des contraintes plus faibles que celles réellement présentes dans la corde.

Modules d'Young

Nous avons pu évaluer les modules d'Young de toutes nos cordes à partir des courbes présentées précédemment. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

Nous avons alors la réponse à notre première question : le module d'Young varie beaucoup d'une corde à l'autre dans le set, et d'un set à l'autre pour la même corde. Nous ne pouvons donc pas dans notre problème considérer le module d'Young comme une constante, et nous devrons déterminer pour chaque utilisateur la raideur de ses cordes.

Pour les cordes simples 1, 2 et 3 d'Young prend des valeurs proches de celles attendues pour l'acier et le nickel, à savoir 200GPa environ. Pour les cordes filetées, à cause du problème de section efficace exposé précédemment, les valeurs obtenues pour le module ne sont pas correctes. A titre d'information, nous avons regardé quelle section efficace nous obtiendrions si nous considérions que le module d'Young des cordes était de 200GPa. L'allongement des cordes et la force exercée par la machine d'essai étant connus, on peut calculer la contrainte dans les cordes, et en déduire la section sur laquelle elle s'applique. Nous obtenons par ce calcul une section de 0,11mm², ce qui est 4 à 12 fois inférieur à la section totale de la corde, prise avec le filetage. Le filetage constitue donc la majorité de la corde d'après ces estimations.

Nous pouvons donc expliquer les différences entre les cordes simples et les cordes filetées, mais ces essais nous donnent des valeurs de limite d'élasticité et de contrainte de rupture bien supérieures à celles qu'on attend pour de tels métaux, ce que nous ne sommes pas en mesure d'expliquer. Comme il ne s'agisait pas du propos principal de notre étude, et que cela ne nous empêchait pas de mener à bien le reste de notre projet, nous n'avons approfondi plus loin ce problème.

Nous en tirons toutefois les réponses que nous cherchions :
- les cordes fonctionnent dans le domaine élastique;
- le module d'Young ne peut être pris constant dans notre problème, il nous faudra déterminer les caractéristiques des cordes de la guitare de l'utilisateur avant de débuter l'accordage.